г.Санкт-  Петербург

- Кровля.

| № п/п | Расположение разрушений и дефектов. | ##### Ед. Изм | Кол-во. | Текущее состояние. | Перечень необходимых работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Корпус № 1 кровля над силосный этаж. Окрылки(2 шт) Подсилосный этаж | м2 м2 м2 | 960 336 163.2 | Многочисленные протечки не устраняемые локальным ремонтом, разрушение бетонной стяжки под кровельным основанием с затеканием в корпус | Восстановление бетонной стяжки, карнизного периметра, гидроизоляции кровли. |
| 2. | Корпус № 2 кровля над силосный этаж Окрылки(1 шт) Подсилосный этаж | м2 м2 м2 | 1274 188,4 171.6 | Многочисленные протечки не устраняемые локальным ремонтом, разрушение бетонной стяжки под кровельным основанием с затеканием в корпус | Восстановление бетонной стяжки, карнизного периметра, гидроизоляции кровли. |
| 3. | Корпус № 3 кровля над силосный этаж Окрылки(1шт) Подсилосный этаж | м2 м2 м2 | 960 170 172 | Многочисленные протечки не устраняемые локальным ремонтом, разрушение бетонной стяжки под кровельным основанием с затеканием в корпус | Восстановление бетонной стяжки, карнизного периметра, гидроизоляции кровли. |
|  | Окрылок (1шт.) | м2 | 170 | Ремонт укладка в 2 слоя | (без восстановления бетонной стяжки) гидроизоляции кровли. |
| 4. | Плиты покрытия силосных корпусов по всему периметру здания элеватора. | м2 | 568 | Разрушение защитного слоя плит покрытия с оголением и поверхностной коррозией арматуры. | Восстановить гидроизоляцию кровли. Зачистить элементы арматуры, пораженные коррозией, покрыть антикоррозионным составом. Восстановить защитный слой бетона. |

Фото к п. 1, 2, 3					Фото к п.4

| № п/п | Расположение разрушений и дефектов. | ##### Ед. Изм | Кол-во. | Текущее состояние. | Перечень необходимых работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Галерея №1 | м2 | 67 | Вздутие гидроизоляционного ковра, сквозные трещины, неплотное примыкание гидроизоляционного ковра по всей площади кровли. | Восстановить гидроизоляцию кровли. |
| 6. | Галерея №2 | м2 | 67 | Вздутие гидроизоляционного ковра, сквозные трещины, неплотное примыкание гидроизоляционного ковра по всей площади кровли. | Восстановить гидроизоляцию кровли. |
| 7. | Галерея №3 | м2 | 67 | Вздутие гидроизоляционного ковра, сквозные трещины, неплотное примыкание гидроизоляционного ковра по всей площади кровли. | Восстановить гидроизоляцию кровли. |

Фото к п. 5, 6, 7

| № п/п | Расположение разрушений и дефектов. | ##### Ед. Изм | Кол-во. | Текущее состояние | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Цех отходов | м2 | 68 | Вздутие гидроизоляционного ковра, сквозные трещины, неплотное примыкание гидроизоляционного ковра по всей площади кровли.. | Восстановить гидроизоляцию кровли. |

Фото к п. 8

| № п/п | Расположение разрушений и дефектов. | ##### Ед. Изм | Кол-во. | Текущее состояние. | Перечень необходимых работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Мезанин-надстройки рабочей башни здания элеватора в осях 1-2/А-М.. | м2 | 65 | Отсутствие гидроизоляционного ковра, сквозные трещины, неплотное примыкание гидроизоляционного ковра по всей площади кровли | Восстановить гидроизоляцию кровли.. |

Фото к п. 9

| № п/п | Расположение разрушений и дефектов. | ##### Ед. Изм | Кол-во. | Текущее состояние | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Приемка зерна ж/д | м2 | 645 | Вздутие гидроизоляционного ковра, сквозные трещины, неплотное примыкание гидроизоляционного ковра по всей площади кровли.. | Восстановить гидроизоляцию кровли. |

Фото к п. 10

Общая площадь ремонта:

1. Ковер в 2 слоя, демонтаж, подготовка основания, стяжка – 1266,2 первая очередь. (5375 м2 общая)

2. Ковер в 2 слоя 170 м2

3. Карнизы (бетонирование нижняя сторона) 568 м2 (п. 4)

- ЦОКОЛЬ

| № п/п | Расположение разрушений и дефектов. | ##### Ед. Изм | Кол-во. | Текущее состояние. | Перечень необходимых работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цоколь, отмостка силосных корпусов в осях 1-17 здания элеватора.. | m2 | 1755м2 общая Периметр (170+25)*2 390 м Высота 4,5м | Замачивание и разрушение кирпичной кладки цоколя, разрушение отмостки.. Мин 300м2 | Выполнить ремонт поврежденных участков кладки цоколя. Выполнить устройство цоколя на высоту не менее 0,6 м от отмостки. Восстановить отмостку с организованным уклоном. |

| № п/п | Расположение разрушений и дефектов. | ##### Ед. Изм | Кол-во. | Текущее состояние. | Перечень необходимых работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кирпичная кладка нижней соединительной галереи здания элеватора.. Крыльцо рабочей башни здания элеватора в осях 1-2/А-М. | m2 m2 | 50 18 | Замачивание и разрушение кирпичной кладки на глубину до 120мм. Отслаивание штукатурки. Повреждение конструкций крыльца.. | Организовать отвод атмосферных осадков. Выполнить ремонт кирпичной кладки полимерцементным составом с осушением увлажненных участков. Выполнить устройство цоколя. Восстановить отмостку. Оштукатурить и окрасить стены. Выполнить ремонт крыльца.. |

Соединительная    галерея здания    элеватора.

Крыльцо рабочей  башни здания  Элеватора.

- ФАСАД

| № п/п | Расположение разрушений и дефектов. | ##### Ед. Изм | Кол-во. | Текущее состояние. | Перечень необходимых работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фасад рабочей башни здания элеватора по всему периметру. Пилястры(вертикальные выступы-колоны) по периметру фасада. | м2 м2 | 4560 (общ) 550 | Разрушение защитного слоя бетона. Оголение и поверхностная коррозия арматуры. Эрозия(вымораживание) фасада глубиной до 150 мм S= 860 m2 Эрозия(вымораживание) фасада глубиной до 30-50 мм S= 3060 m2 Разрушение защитного слоя бетона. Оголение и поверхностная коррозия арматуры. | Восстановить защитный слой бетона. Выполнить ремонт фасада.. Зачистить элементы арматуры, пораженные коррозией, покрыть антикоррозионным составом. Восстановить защитный слой бетона. |

Фрагмент фасада  по оси  «2»

Пилястры(вертикальные выступы-колоны)  по периметру фасада

| № п/п | Расположение разрушений и дефектов. | ##### Ед. Изм | Кол-во. | Текущее состояние. | Перечень необходимых работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Стены силосовых корпусов по всему периметру здания.. | м2 | Уточнить (общ) | Разрушение защитного слоя бетона. Оголение и поверхностная коррозия арматуры. Эрозия(вымораживание) фасада глубиной до 100 мм S= 260m2 Эрозия(вымораживание) фасада глубиной до 30-50 мм S= 920 m2 Эрозия(вымораживание) фасада глубиной до 10-30 мм S= 4000 m2 | Выполнить ремонт стен силосовых корпусов |

| № п/п | Расположение разрушений и дефектов. | ##### Ед. Изм | Кол-во. | Текущее состояние. | Перечень необходимых работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Мезанин-надстройки рабочей башни здания элеватора в осях 1-2/А-М.. | м2 | 110 | Разрушение защитного слоя бетона. Оголение и поверхностная коррозия арматуры. Отсутствие гидроизоляционного ковра, сквозные трещины, неплотное примыкание гидроизоляционного ковра по всей площади кровли | Восстановить защитный слой бетона. Выполнить ремонт надстроек. |

Площадь ремонта 9760 м2